VI-07-09

Французский Институт Одежды и Текстиля Ifth

Активатор проектов

Сент-Этьенн, 16/10/2009

Наши ссылки: MNS

КЛИПСО ПРОДЮКСЬОН

Господин СЕРЖ ВЕЙБЕЛЬ (SERGE WEIBEL)

5, РЮ ДЕ Л`ЕГЛИЗ

68800 ВЬЁ ТАНН

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № LYC-09-3146

Копирование данного документа разрешается только целиком.

ТЕМА ЗАЯВКИ

По Вашей заявке от 24/08/2009, исх. номер: / , поступившей: 27/09/2009

Микробиологические исследования

ОБРАЗЕЦ (-ЦЫ)

Индекс R1

Антибактериальная оболочка 705АВ № 26/05/011/12

Руководитель исследования

Мари-Ноэль СЮИШНИНСКИ

(Marie-Noëlle SUICHNINSKI)

/подпись/

| Количество страниц: 5 | Приложения: 0 | 0 прилагаемые образцы |
| --- | --- | --- |

Выдержка из основных условий продажи: Протоколы, представленные по результатам исследований, проведённых на образцах, относятся исключительно к данным образцам, протоколы не относятся ко всей серии, из которой данные образцы были представлены. Подлинными считаются только документы, составленные на фирменных бланках Института. Законную силу имеет лишь вариант документа на французском языке. В течение 30 дней с момента получения протокола исследований заказчик имеет право письменно сообщить о выявленных в протоколе неточностях и подать претензию.

| Региональная Дирекция Рон-Альп PACA (Прованс, Альпы, Лазурный берег) Авеню Ги де Коллонг * 69134 ЕКЮЛЛИ СЕДЕКС Тел.: (+33) (0)4 72 86 16 00 * Факс: (+33) (0)4 78 43 39 66 КПП 433 430 832 00017 |  |
| --- | --- |

Юридический адрес: 14, Рю де Рекюлетт – 75013 ПАРИЖ * Тел.: (+33) (0)1 44 08 19 00 * Факс: (+33) (0)1 44 08 19 39 www.ifth.org

КПП 433 430 832 00108 NAF 7219Z – НДС: FR 39 433430832 – ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

(ЗАКОН ОТ 22 ИЮЛЯ 1948 г, - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2000 г.)

ПЛАСТМАССЫ – ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

МЕТОДИКА А: ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБКОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

NF EN ISO 846 : 1997

ОПРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Размеры образцов: 20 х 90 мм

Число образцов, тестируемых в течение инкубационного периода: 6

Условия инкубации: 4 недели при 29°C + 1°C в частично агаризованной среде

Подготовка образцов: образцы очищены в смеси этиловый спирт – вода пропорционально массе в соотношении 70/30.

На образцы серии S не нанесено никакого микробиологического раствора.

Определение сопротивления при натяжении

в соответствии со стандартом EN ISO 13934-1 (1999)

Тестируемые штаммы:

Грибок Aspergillus niger van Tieghem DSM 1957 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Chaetomium globusum Kunze Fries DSM 1962 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Gliocladium virens Miller et al. DSM 1963 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Paecilomyces variotii Bainier DSM 1961 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Penicillium funiculosum Thom DSM 1944 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Дата проведения исследований: 14/09/09

ТЕСТИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Индекс R1: Антибактериальная оболочка 705АВ № 26/05/011/12

Тестируемая сторона: видимая сторона оболочки

ПЛАСТМАССЫ – ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

МЕТОДИКА А: ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБКОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

NF EN ISO 846 : 1997

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка грибкового размножения, визуальный анализ

Инкубационный период: 4 недели

| Индекс | Образец | Оценка | Интенсивность роста |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 2 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 3 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 4 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 5 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 6 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |

Вывод:

Материал не является питательной средой для размножения микроорганизмов (материал является инертным или фунгистатическим, приостанавливающим рост и развитие грибков).

ПЛАСТМАССЫ – ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

МЕТОДИКА В: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНГИСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

NF EN ISO 846 : 1997

ОПРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Размеры образцов: 20 х 90 мм

Число образцов, тестируемых в течение инкубационного периода: 6

Условия инкубации: 4 недели при 29°C + 1°C в полностью агаризованной среде

Подготовка образцов: образцы очищены в смеси этиловый спирт – вода пропорционально массе в соотношении 70/30.

На образцы серии S не нанесено никакого микробиологического раствора.

Определение сопротивления при натяжении

в соответствии со стандартом EN ISO 13934-1 (1999)

Тестируемые штаммы:

Грибок Aspergillus niger van Tieghem DSM 1957 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Chaetomium globusum Kunze Fries DSM 1962 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Gliocladium virens Miller et al. DSM 1963 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Paecilomyces variotii Bainier DSM 1961 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Грибок Penicillium funiculosum Thom DSM 1944 (Немецкий банк микроорганизмов DSM)

Дата проведения исследований: 14/09/09

ТЕСТИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Индекс R1: Антибактериальная оболочка 705АВ № 26/05/011/12

Тестируемая сторона: видимая сторона оболочки

ПЛАСТМАССЫ – ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

МЕТОДИКА В: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНГИСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

NF EN ISO 846 : 1997

Оценка грибкового размножения, визуальный анализ

Инкубационный период: 4 недели

| Индекс | Образец | Оценка | Интенсивность роста |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 1 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 2 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 3 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 8мм. | 0 |
|  | 4 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 9мм. | 0 |
|  | 5 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии 10мм. | 0 |
|  | 6 | Отсутствие каких-либо признаков размножения микроорганизмов под микроскопом (масштаб увеличения 50х). Грибковое размножение частично сдерживается около образцов на расстоянии от 3 до 10мм. | 0 |

Вывод:

Материал не является питательной средой для размножения микроорганизмов (материал является инертным или фунгистатическим, приостанавливающим рост и развитие грибков).